组合式栅栏技术标准

栅栏材料、加工工艺、设计要求：

- 材料使用规范标准。

为了使产品达到安全性、防腐性和标准性，原材料在以下几方面为主要控制指标：

(1)．栅栏所有管材均为热镀锌钢管，双面锌层厚度要求不低于15～17μm；

(2)．阳台栏杆管材要求如下：

立柱：□ 80*80*2.5;

横杆：□ 45*45*1.5;

竖杆：□ 25*25*0.7；

(3). 所有连接螺丝均为不锈钢防盗锣丝；

(4). 聚酯彩色粉需采用阿克苏或杜邦粉末，颜色依据甲方封板，并经甲方确认；

(5). 表面涂层要求：a.附着力:一级;  b.硬度:不低于2H;  c.耐候性:一级；

(6). 表面聚酯彩色粉层的厚度不小于40μm。

2. 生产工艺技术要求：

(1) 工件喷粉前表面必须经过严格的前处理，包括脱脂，水洗，之后必须经过富锌磷化

（或陶化、纳米皮膜转化）等预处理；

(2)烘烤线必须能提供合适、稳定的烤干温度；

3. 设计要求：

(1) 在进行栅栏图纸深化时，必须保证设计安全，保证立杆间距、桩柱间距等满足

国家规范要求；

- 出厂包装及发货规范：

- 产品在出厂时必须做好必要的成品保护环节，以最大限度的保护好成品较少污染和损坏；

- 每包管材的外包装上均有产品的识别唛头，此唛头必须详细记录包装内产品的名称、规格、数量等项目；

- 产品出厂时要附有如下书面材料：发货清单、产品出厂合格证；

- 现场安装要求、验收方式及质量保证：

- 现场安装要求：

  - 现场安装必须按照标准要求进行安装，尤其是底座的地脚螺栓、连接件螺栓等；

  - 产品安装完成之后，必须随手清理掉地面的残留垃圾、物资等；

- 验收方式：

  - 管材厚度、规格、质量、加工工艺达到要求；

  - 间距等符合规范要求；

  - 栏杆表面干净，没有变形、掉漆现象；

  - 成品保护：

- 质量保证：

  - 质量承诺：

  - 售后紧急响应时间接到使用方产品出现问题的通知后，维修反应时间在48小时之内。如需更换配件和管件，5个工作日到货。

  - 在正常情况下十年内出现锈蚀、粉化、老化、龟裂等问题，表面积超过栅栏总量5%时，厂家必须提供免费维护服务。